HW2

| 阶段 | 工艺流程 | 说明 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料制备 | 从沙子到冶金级硅(MGS) | 2SiO2+2C→Si(liquid)+2CO | 从SiO2到Si |
|  | 从冶金级硅到电子级硅(EGS) | Si+3HCl↔SiHCl3(liquid)+H2 | 进一步提纯Si |
| 单晶生长 | Czochralski法 | O 提供机械强度和内吸杂作用 | 单晶生长 |
|  | Float Zone法 | 无坩埚接触，O 和 C 含量极低，纯度更高 |  |
| 晶圆制造 | 直径研磨 | 方法是机械研磨（滚磨。barrelling），要求偏差控制在数十微米内 | 将晶锭研磨至目标直径 |
|  | 晶向确认与主平面形成 | X射线衍射确定晶向、在晶锭上切割参考平面或缺口，标识信息 | 确认目标晶向，标识晶向信息、掺杂类型 |
|  | 切片 | 使用金刚石切割器将晶锭切成薄片，尽量减少kerf loss | 获得厚度约 700-800µm 的硅片 |
|  | 晶圆抛光 | 化学机械抛光 (CMP)，曲率、粗糙度、总厚度变化是重要控制参数 | 获得无损伤的光滑表面，满足 IC 制造要求 |
|  | 标记 | 方法是激光刻蚀 | 标记：晶圆编号、厂商信息、批次号等 |
|  | 晶圆评估 | 晶向检测 (通过 flat 或 notch图案识别掺杂类型和晶面方向)、四探针法测量电阻率，确认掺杂浓度、检测点缺陷、位错、层错等 | 晶圆评估 |
| 晶圆清洗 | 有机物清洗 | Dry Cleaning(O2 plasma) + Wet Cleaning(H2SO4+H2O2) | 去出光刻胶、有机污染物 |
|  | RCA清洗 | - SC-1清洗（APM, NH4OH:H2O2:H2O=1:1:5） - 稀HF浸泡 - SC-2清洗（HPM, HCl: H2O2:H2O2=1:1:6） | - 去除有机物和颗粒污染 - 获得氢钝化的硅表面（Si-H） - 求出碱金属离子和重金属等 |